si = T,				(8.2)

где si - интенсивность напряжений определяется через компоненты тензора напряжений:

si=22,

или через главные напряжения

si=22.

Для упругого состояния как известно взамен (8.1) справедливо и следующее обобщенное соотношение:

si = E i ,				(8.3)

где Е - является модулем упругости материалов и определяется из диаграммы s ~  при одноосных испытаниях материалов (рис. 8.1), как E = tg 0 , а i -интенсивность деформаций:

ei=221+m.

Соотношение (8.3) можно трактовать как одну из форм выражения закона Гука.

Рис. 8.1

Анализ многочисленных экспериментальных данных показывают, что в упруго-пластическом состоянии связь между интенсивностью напряжений и деформацией можно записать в следующем виде:

si = E1 (e) i ,		(8.4)

где E1 (e) - является переменная величина, и определяется из диаграммы s~e при одноосных испытаниях материалов (рис. 8.1.). При этом e®0, Е1(0) ® Е.

Таким образом, соотношение (8.4) устанавливает положение в том, что свойства материала не зависит от вида напряженного состояния. Это положение является исходным в деформационной теории пластичности.

Вторым положением, на котором базируется деформационная теория пластичности, является условие, что изменение объема:

e=ex+ey+ez,

остается чисто упругим. Это положение также хорошо согласуется с экспериментальными данными.

Далее учитывая, что е является величиной порядка упругих удлинений, то можно исходить из того, что при пластическом деформировании объем меняется незначительно. Поэтому в пластическом состоянии коэффициент Пуассона допускается принимать равным m = 0.5.

Из выражения (8.4) для модуля деформации можно представить в следующем виде:

E(e)=siei.				(8.5)

Согласно первому положению деформационной теории пластичности зависимость между напряжениями и деформациями при одноосном сжатии и растяжении едины для всех видов напряженных состояний. Поэтому, диаграмма между s и e идентична диаграмме si и ei . Следовательно (8.5) можно представить в виде:

E(e)=se.

Аналог модуля сдвига G(e) определяется:

G(e)=E(e)2(1+m)=E(e)3=si3ei.			(8.6)

Физические соотношения между напряжениями и деформациями, аналогично (8.1), для пластичности состояния тела принимает вид:

ex=eisi		(8.7)

Приведенные физические соотношения являются приближенными и считаются справедливыми только для тех видов нагружения, при которых внешние силы в процессе нагружения возрастают прямо пропорционально по времени.

В этом случае, главные оси напряженного состояния при изменении внешних сил сохраняют свое направление, т.е. соотношение (8.7) справедливо только при простом нагружении.

8.2. Упруго-пластический расчет стержня при действии продольной силы (задача 25)

Определить перемещение сечения А ступенчатого стержня изображенного на рис. 8.2, а при различных стадиях его деформирования при нагружении его силой Р. Диаграмма деформирования изображена на рис. 8.2, б.

Рис. 8.2

Решение

В данном случае все составляющие тензора напряжений и деформаций за исключением sх и eх тождественно равны нулю. При этом участок АС испытывает растяжения, а участок АВ - сжатие.

Следует выделить следующие этапы работы конструкций.

На первом этапе, участки АС и АВ деформируются в упругой стадии, т.е.:

sх = E eх	при sх £ T .			(8.8)

На втором этапе, один из участков АВ или АС переходит в упруго-пластическую стадию деформирования. И, наконец, когда оба участка АВ и АС деформируются в упруго-пластической стадии.

Связь между sх и eх в упруго-пластической стадии деформирования согласно диаграмме s~e записывается в виде:

sх - T = E1 (eх - eT)	при sх ³ T.			(8.9)

На первом этапе нагружения, когда в обоих участках материал конструкции деформируется по закону Гука, учитывая, что система один раз статически неопределима усилия N обоих участков определяется обычными приемами. Из условий равновесия имеем:

-N1 + N2 = P.				(8.10)

Учитывая, что стержни верхним и нижним концами жестко закреплены, его абсолютное удлинение должно быть равно нулю, т.е.:

l = l1 + l2 = 0,

откуда

N1l2EF=-N21.5lEF.			(8.11)

В результате совместного рассмотрения (8.10) и (8.11) получим:

N1=-34P;N2=14P.			(8.12)

Перемещение сечения А будет следующим:

DA=D1=N1l2EF=-3Pl8EF.		(8.13)

В упругой стадии работы конструкции значения напряжения на первом и втором участках соответственно принимают значения:

sx(1)=N12F=-3P8F;sx(2)=N2F=P4F.		(8.14)

Так как sx(1)sx(2), то соотношения (8.12¸8.14) будут справедливы до тех пор, пока напряжения на первом участке не достигнет значения sТ .

Из выражения (8.14), принимая sx(1)= -sТ , определяем величину силы Р, при которой нижний участок с номером I переходит в пластичное состояние, а верхний участок с номером II остается упругим:

P=83FsТ .				(8.15)

Для второго этапа нагружения, необходимо преобразовать уравнения совместимости:

l1 = -l2 .				(8.16)

Выражение (8.9) представим в виде:

ex=.			(8.17)

Тогда

Dl1=ex(1)l=l.  (8.18)

Подставляя (8.18) в (8.16) получим:

l.		(8.19)

Совместно решая (8.19) с уравнением равновесия (8.10) получим:

N1=-3E1E+3E1P+23sTFE−E1E1;N2=EE+3E1P+2sTFE−E1E.		(8.20)

Принимая в (8.20) Е = Е1, можно убедиться, что из (8.20) следуют упругие решения (8.14).

Перемещая сечения А на данном этапе нагружения определяется по формуле:

DA=D1=N1l2E1F=-32lF(E+3E1)P+23sTFE−E1E1.	(8.21)

Переходим к решению поставленной задачи на третьем этапе нагружения. Принимая s(2) = sT из второго выражения (8.14) определим значения внешней силы при которой второй участок переходит в пластическую стадию деформирования:

P4F=sT, откуда P=4FsT.			(8.22)

На третьем этапе нагружения, т.е. P=4FsT абсолютное удлинение второго участка определяется:

D2=ex(2)1.5l=1.5l
=1.5l.			(8.23)

Подставляя (8.23) и (8.18) в (8.16) получим:

3N2−N1=E−E1EsTF.			(8.24)

В результате совместного рассмотрения (8.24) и (8.10) определяется:

N1=-34P−E−E14EFsT;N2=P4+E−E14EFsT. 	(8.25)

Принимая Е = Е1 из (8.25) получим решение задачи в упругой постановке, которая полностью согласуется выражением (8.12). Перемещение сечения А на третьем этапе нагружения определяется по выражению:

DA=x(1)=Dl1=N1l2E1F=-l2E1F34P−E−E14⋅EFsT=

=-38PlE1F+E−E18EE1sTl.

Если в последнем варианте предположить Е = Е1, то отсюда следует решение в упругой постановке задачи, и полностью совпадающей с решением (8.13).

8.3. Упруго-пластический изгиб бруса

Рассмотрим упруго-пластический чистый изгиб бруса. Для простоты предполагается, что поперечное сечение бруса обладает двумя осями симметрии (рис. 8.3, а) и что диаграмма деформирования материала при одноосном сжатии и растяжении одинаковы (рис. 8.3, б). При принятых предположениях следует полагать, что нейтральная линия совпадает с осью симметрии x (рис. 8.3, а)

Как и при упругом изгибе в данном случае будет исходить, что и при упруго-пластическом изгибе справедлива гипотеза плоских сечений, т.е.:

ez=yρ,				(8.26)

где 1ρ - кривизна нейтральной оси изогнутого бруса, а y - расстояние точек от нейтральной оси.

Рис. 8.3

Упруго-пластическая стадия деформирования поперечного сечения бруса делится на две зона: упругую и пластическую. Величина yT , определяющая расстояние границы этих зон от нейтральной линии определяется по (8.26):

yT  = eT ×r.				(8.27)

По мере увеличения изгибающего момента и соответственно кривизны, величина yT  уменьшается за счет сокращения высоты упругой зоны.

Выражение изгибающего момента в данном случае можно преобразовать в следующем виде:

Mx=b−h2h2szydy=2b0h2szydy=2b0yTszydy+2bsTyTh2ydy=
=2b0yTszydy+bsTh24−yT2.			(8.28)

Так как из теории изгиба, для упругого участка, выполняется соотношение:

sz=Eyρ.

Подставляя последнее в (8.28) и после интегрирования получим:

Mx=23bEρyT3+bsTh24−yT2.

Учитывая, что yT=eTρ=sTEρ, получим:

Mx=bh24sT−13bsT3ρ2E2,

откуда

1ρ=bsT33E214bh2sT−Mx.

Из последнего выражения следует, что кривизна бруса с увеличением момента Мx возрастает и обращается в бесконечность, при

Mx=14bh2sT.			(8.29)

В этом случае  = 0, следовательно, и как это следует из (8.27) yт = 0. Следовательно, все сечение охватывается пластической деформацией. Несущая способность сечения в данном случае исчерпана. Из (8.29) можно определить:

WT=MxsT=14bh2.

Здесь WT носит название пластического момента сопротивления сечения.

Обобщая выражения (8.29) с известным аналогичным соотношением теории изгиба sz=Mx=Wxsz=bh36sz, можно установить, что при значениях момента 16bh2sTMx≤14bh2sT в поперечном сечении балки возникает пластическая деформация, а значение Mx=14bh2sT следует рассматривать как предельное значение момента, при котором несущая способность конструкций в данном сечении исчерпана.

8.4. Основы теории ползучести

В физических уравнениях теории упругости и теории пластичности введено допущение, что при действии внешних сил тело деформируется мгновенно. Однако, в действительности полная деформация любой точки заданного тела при действии внешних сил, формируется в течении определенного промежутка времени. Далее известно, что все материалы обладают свойством старения, т.е. физико-механические характеристики во времени меняются, поэтому учет временных процессов, протекающих в элементах конструкций в период действия внешних сил имеет важное значение в плане совершенствования методов их расчета.

Свойства материалов связанные с деформацией во времени при действии внешних постоянных нагрузок называются ползучестью.

Явление ползучести в принципе присуще всем материалам. Учет фактора ползучести имеет существенное значение для правильного работы конструкций при действии внешних сил.

Предположим, что в начальный момент времени деформации имеют значения e(0), равное упругой деформации или суммарной упругой и пластической деформацией (рис. 8.4).

С увеличением времени t наблюдается возрастание деформаций. Если процесс сопровождается уменьшением скорости деформирования e и при t®¥, e®0, то ползучесть называется установившейся (1) (рис.8.4) Если деформация ползучести имеет тенденцию к беспредельному увеличению и в итоге сопровождается разрушением материалов конструкции, то данный вид ползучести называется неустановившейся (2) (рис. 8.4).

Рис. 8.4

Полная деформация в произвольный момент времени определяется как сумма начальной деформации e(0) и деформации ползучести eП , т.е.

e = e(0)+ eП .				(8.29)

Заметим, что характер протекания ползучести во времени очень чувствителен в зависимости об интенсивности напряжений и температуры. Увеличение интенсивности напряжений или градиента температуры, как правило, приводит к возрастанию деформаций ползучести.

Если увеличение деформаций ползучести пропорционально увеличению напряжений, то имеем дело с линейной ползучестью, в противном случае - с нелинейной ползучестью.

Если в некоторый момент времени t1 > 0 производить разгрузку, то накопленная деформация ползучести начинает уменьшаться, асимптотически стремясь к некоторому пределу e¥ рис. 8.5. Такое явление носит название обратной ползучести. В частном случае, при линейной ползучести деформация e¥ при полной разгрузке может стремиться к нулю, т.е. образец во времени полностью восстанавливает свои первоначальные размеры. Это свойство материала называется последействием.

При ползучести предполагается неизменность величин напряжений и рассматриваются изменения деформаций во времени.

Рис. 8.5		   Рис. 8.6

Обратимся к другому случаю, характеризующему свойства материалов и тесно связанному с ползучестью. Если имеется образец и обеспечить постоянство деформаций во времени в образце, как показывают эксперименты, то во времени происходит снижение напряжений (рис 8.6). Явления медленного уменьшения напряжений в образце при постоянной деформации называется релаксацией.

При линейной ползучести, если материал конструкции не обладает свойством старения, зависимость между напряжениями и деформацией можно представить в следующем виде:

e(t,t)=sd(t,t),				(8.30)

где d(t,t)=1E+c(t−t); c(t−t)- определяет деформацию ползучести при единичном напряжении s = 1; 0 < t < t.

Для функции c(t−t)справедливо равенство с (0) = 0.

Теория ползучести, учитывающая предысторию нагружения называется наследственной теорией ползучести.

Связь между напряжением и деформациями по наследственной теорией ползучести записывается в виде:

e(t)=s(t)E+t0tK(t−t)s(t)dt.			(8.31)

Функция K(t-t) может иметь различные представления, в частности:

Kt−t=gkEe−gt−t,			(8.32)

где g, k - постоянные коэффициенты, характеризующие свойства материалов.

Если учесть свойства старения материалов, т.е свойства материалов изменяющиеся во времени, но величина и упругие деформации и деформации ползучести конструкций зависят от возраста материала. В этом случае физические уравнения можно представить в следующем виде:

e(t,t)=sd(t,t);   d(t,t)=1E(t)+c(t,t),	(8.33)

где E(t)=E01−βe−αt; c(t,t)=j(t)f(t−t); j(t)=A+Be−nt; f(t−t)=1−e−g(t−t).

Здесь a, b, n, A, B, g - постоянные характеристики материалов конструкций.

В общем случае, когда переменными являются как напряжение так и деформация соотношения между ними с учетом свойства наследственности и строения в рамках линейной теории записывается в виде:

e(t)=s(t)E(t)+t0tR(t,t)s(t)dt.			(8.34)

Здесь вводим обозначения:

R(t,t)=-¶¶td(t,t).			(8.35)

Линейное соотношение между напряжениями и деформациями (8.34) отличается от закона Гука для упругого материала только тем, что вместо величины 1/E здесь имеется интегральный оператор. Отсюда следует следующее простое правило построения решения задачи теории линейной ползучести, которое носит название принцип Вольтерра.

Решение задачи по теории линейной ползучести может быть получено из решения аналогичной задачи в упругой постановке, далее следует заменить упругие постоянные интегральные операторы и произвести необходимые операции над ними.

В частности, если в известных упругих решениях предполагать, что они записаны в изображениях Лапласа, т.е. заменить упругие постоянные изображениями соответствующих операторов теории ползучести и применить операции переходов от изображений к оригиналам искомых функций, получим решение соответствующее задаче с учетом ползучести материалов конструкции.

Отметим, что в настоящее время при решении многих инженерных задач, как в области механики твердого деформируемого тела, так и других отраслях, широко применяется метод интегрального преобразования Лапласа. Этот метод особенно эффективен при решении линейных дифференциальных, интегро-дифференциальных и интегральных уравнений, а также систем, состоящих из вышеуказанных типов уравнений. Суть которого является следующей.

Если имеется некая искомая функция y(t) от действительной переменной t, обозначая через y(s) образ искомой функции комплексной переменной s, т.е. изображение заданной функции по Лапласу, тогда формулы по определению оригинала и его изображения имеют следующие представления:

yt=12pic−i¥c+i¥esty(s)ds;y(s)=0¥e−sty(t)dt,

где i - мнимая единица, а c - некоторая постоянная, на действительной оси.

В качестве примера реализации изложенного подхода при решении инженерных задач рассмотрим расчет прогиба свободного конца консольной балки (рис. 8.7), в момент времени t = 0 загруженной равномерно распределенной нагрузкой, постоянной во времени. Материал балки характеризуется линейной ползучестью, для которого

Рис. 8.7

K(t,t)=gkE0t−g(t,t).

По методу начальных параметров в упругой постановке задачи решение записывается в виде:

yÀ=1E0JzM0x22!+Q0x33!−qx44!x=l=1E0Jz−ql22x22!+qlx33!−qx44!x=l==1E0Jz−ql44+ql46−ql424=-ql48E0Jz.			(8.36)

Заменим 1E0на 1E(s)=1E0+K(s).

Тогда выражения перемещения (8.36) в изображениях Лапласа принимает вид:

y(s)=-ql48Jz1E(s)=-ql48Jz1E0+K(s).		(8.37)

Здесь К(s) определяется из (8.32):

K(s)=gkE01s(s+g).			(8.38)

С учетом (8.38), (8.37) принимает вид:

y(s)=-ql48E0Jz1+gks(s+g).

Выполняя операции обратного преобразования Лапласа, получим:

y(t)=-ql48E0Jz1+k1−e−.		(8.39)

Отсюда следует, что при действии постоянной нагрузки прогиб балки с течением времени возрастает по экспоненциальному закону и при t®¥ принимает следующее предельное значение:

y¥=-ql48E0Jz1+k=yÀ(1+k),

где уА - упругое перемещение, т.е. перемещение балки в точке А при t = 0.

8.5. Расчет перемещения балки с учетом ползучести (задача 26)

Для металлической двухпролетной балки (рис. 8.8, а), при следующих исходных данных:

q = 2 кН/м; Р = 10 кН; J = 20×10-4 м4; Е0 = 2×108 кН/м2; а = 3 м; g = 2×10-2 1/cут; k = 1.3; Kt−t= =gkEe−g⋅t−t требуется определить перемещение за счет изгиба конструкции в сечениях А и С, предполагая материал конструкции упругим, далее - линейно ползучим.

Решение

1. Определить перемещение в точках А и С за счет изгибаемых упругих деформаций конструкции

Учитывая, что заданная система один раз статически неопределима, решение задачи рассмотрим по методу сил.

Рис. 8.8

Основная система изображена на рис. 8.8, б. Эпюра моментов в основной системе от заданной системы внешних сил и единичной вертикальной силы X = 1, приложенной в месте и по направлению, отображенной связи показана на рис. 8.8, в, г.

Перемножая эпюры моментов изображенных на рис. 8.8, в, г по формуле Мора, последовательно определим вертикальное перемещение т. В от действия силы X = 1 и от действия системы внешних сил:

dB=1E0J⋅2a6⋅2⋅2a⋅2a=8a33E0J;

DB=-1E0J12aa53Pa+q5a/322+aa52Pa+2Pa2+q5a/322+
+12aa73Pa+23a2P+q7a/322=-a3E0J⋅336P+37372qa.

Опорная реакция в точке В принимает значение:

XB=-DBdB=-−a3E0J336P+37372qa8a33E0J=38336P+37372qa=
= 2.0625P+1.9427qa=32.28 кН.

Далее вычисляются опорные реакции в заделке:

m(0)=0;M0=-P3a−2Pa−q(3a)22+32.282a=
=-90−60−81+193.68=37.32кН×м;

m(c)=0;M0+R03a−2P2a+XBa−q(3a)22=0, откуда

R0=37.32+120+81−96.819=15.72кН.

Проверяем правильность вычисления величины опорных реакций:

y=R0+XB−2P−P−q3a=15.72+32.28−20−10−18=48−48º0.	По методу начальных параметров последовательно определим величины упругих перемещений в точке А и С:

yA=1E0JM0a22!+R0a33!−qa44!=1E0J−37.32⋅92+15.72⋅816−2.8124=
=-103.95E0J=-0.26⋅10−3м;

yC=1E0JM0(3a)22!+R0(2a)23!−q(3a)44!−2P(2a)33!+XBa33!=

=1E0J−37.32⋅812+15.72⋅366−2⋅656124!−20⋅2166+32.28⋅276=

=-2537.88E0J=-2537.8840⋅104=-6.34⋅10−3м.

2. Определить перемещение в точках А и С с учетом ползучести материала конструкции

Запишем выражения упругого перемещения:

yA=-103.95E0J;   yC=-2537.88E0J.

По аналогу этих формул, запишем выражения перемещений с учетом ползучести материала балки в изображениях Лапласа:

yA(s)=-103.95J⋅1E(s)=-103.95J1E0+K(s);

yC(s)=-2537.88E0J.⋅1E(s)=-2537.88J1E0+K(s).	(8.40)

Применяя изображения Лапласа запишем выражение функции К(t-t) в изображениях в виде (8.38):

Подставляя (8.38) в (8.40) получим:

yA(s)=-103.95E0J1+gks(s+g);  yC(s)=-2537.88E0J1+gks(s+g).

Переходя к оригиналам окончательно получим:

yA(t)=-103.95E0J1+k1−e−;yC(t)=-2537.88E0J1+k1−e−.

В условиях установившейся ползучести, при t ® ¥ из последних выражений вычисляются результирующие перемещения:

yA(¥)=-103.95E0J1+k=-0.598⋅10−3м;

yC¥=-2537.88E0J1+k=-14.582.⋅10−3м.

Как показывают численные расчеты за счет неограниченной ползучести перемещение заданной системы возросло в 2,3 раза:

yA(¥)yB(0)=1+k=2.3;   yC(¥)yA(0)=1+k=2.3.

8.6. Вопросы для самопроверки

1. Сформулируйте гипотезу формоизменения.

2. Перечислите основные положения деформационной теории пластичности.

3. Сформулируйте через интенсивность напряжений  и деформаций обобщенные физические гипотезы для упругого и упруго-пластического тела.

4. Сформулируйте понятие пластического момента сопротивления при изгибе балок.

5. Дайте определение о свойстве пластичности материалов.

6. Дайте определение о свойстве материалов называемого ползучестью.

7. Дайте определение установившейся и неустановившейся ползучести.

8. Поясните, что такое релаксация.

9. Поясните понятие наследственной теории ползучести.

10. Поясните в чем заключается принцип Вольтера.