МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И   НАУКИ   УКРАИНЫ

Севастопольский  Национальный  Технический Университет

Департамент ЭЛТ

Курсовая работа

на тему:

“Расчёт параметров
полупроводникового диода”

Выполнила: ст. гр. ЭЛТ-32д

Чуркина Т.И.

Принял: проф. Гусев В.А.

г. Севастополь

2002 г.

Содержание:

Задание…………………………………………………………………..3

1.  Теоретическая часть

1.1.    Технология изготовления планарного диода……………….….4

  - Расчёт конструктивных параметров диода……………………14

  - Расчёт физических параметров материала………………….…14

  - Расчёт обратных токов………………………………………….16

  - Температурная зависимость обратных токов…………………17

  - Напряжение пробоя.                                                              Температурная зависимость лавинного пробоя………………18

  - Температурная зависимость теплового пробоя ……………...19

  - Расчёт прямого падения напряжения………………………….19

  - Температурная зависимость прямого падения напряжения….20

  - Расчёт вольт-фарадной характеристики……………………….21

  - Зависимость добротности от частоты………………………….21

  - Расчёт импульсных характеристик…………………………….22

- Практическая часть

  - Исходные данные………………………………………………..23

  - Расчёт параметров полупроводникового диода……………….24

  - Расчёт обратных токов…………………………………………..27

  - Температурная зависимость обратных токов………………….28

  - Температурная зависимость теплового пробоя …………….…29

  - Расчёт прямого падения напряжения…………………………..29

  - Температурная зависимость прямого падения напряжения….30

  - Расчёт вольт-фарадной характеристики……………………….31

  - Добротность кремниевого диода ………………………………33

  - Расчёт импульсных характеристик диода с ограниченной базой          ……………………………………..……………………………...36

  - Расчёт импульсных характеристик диода с полубесконечной базой ……………………………………………………………..38

3. Список использованной литературы…………………………………41

Задание.

- Расчет параметров диода.

- Расчет температурной зависимости Iобр(Т),Uпр(Т),

- Расчет температурной зависимостиUBпов(Т),UBth(T).

- Расчет вольт - фарадной характеристики C(U).

- Расчет частотной зависимости добротности (приUобр=1В).

- Расчет температурной зависимостиQнч(Т),Qвч(Т).

- Расчет зависимости Umax(T),Qmax(T).

- Расчет зависимостиtвосст=f(Iпр),tвосст=f(Uобр).

Режимы измерения.

T=300K            Iпр=0,1Imax

Uобр=0,5UB

C(U) : 0÷0,8UB

Режимы переходных процессов.

Iпр=10−2Imax÷0,5Imax   при    Uобр=0,1UB

Uобр=1В÷0,9UB	при     Iпр=0,1Imax

Температурный диапазон.

60∘C≤T≤120∘C

Материал Si (кремний),  Sкр=[2.52.5] мм2

Вариант структуры  n+–p–p+

31 вариант

| RSE, Ом/ | 25 |
| --- | --- |
| B, Омсм | 5 |
| B, мкс | 6 |
| +п, Омсм | 10-2 |
| ,смс | 10 |
| Wэпи,мкм | 10 |
| Xj,мкм | 3 |
| d, мкм | 300 |
| R,см | 0.1 |
| RT0,KмВт | 1 |
| Рmax, мВт | 300 |
| ES, c | 10-7 |
| SK, Oмсм-2 | 10-3 |

## Технология изготовления планарного диода.

В технологии полупроводниковых интегральных микросхем отдельные элементы получают путем целенаправленного изменения свойств материала подложки легированной примесью. Базовой технологией является эпитаксиально-планарная технология. Современная планарная технология включает ряд последовательных этапов изготовления ППИМС: выращивание на поверхности кремниевой подложки эпитаксиального слоя, окисление поверхности кремния, фотолитографию, диффузию, осаждение тонких металлических пленок контактного слоя.

Создание микросхем начинается с подготовки п/п пластин. Их получают путем разрезания монокристаллических п/п слитков цилиндрической формы с последующей шлифовкой, полировкой и химическим травлением для удаления верхнего дефектного слоя и получения зеркальной поверхности с шероховатостью (высотой неровностей) 0.03...0.05 мкм. Диаметр пластин не  превышает  150  мм,  толщина около 0.5 мм, допустимый прогиб и  отклонение  от  параллельности поверхностей не более 10 мкм по всему диаметру. Пластины характеризуются типом (n или p) электропроводности, удельным сопротивлением, а также кристаллографической ориентацией поверхности.

Для последующих операций исключительно важна чистота поверхности, поэтому перед началом, а также неоднократно в течение технологического цикла производят очистку поверхности. Эффективна ультразвуковая очистка, когда пластины погружают в ванну с растворителем, перемешиваемым с помощью ультразвука.

Рассмотрим процесс изготовления планарного п/п диода: уровень легирования исходной пластины (подложки) зависит  от предельной концентрации примеси.

Предельная растворимость:

Сурьма (Sb) -   61019  см-3

Фосфор (P)  - 1.51021  см-3	(Т=1100-1300 oС)

Мышьяк (As) -   31021  см-3

Обычно подложки делают на уровне N не более 51019 см-3 из-за сложности получения эпитаксиальной пленки, а также из-за трудности контроля и воспроизводимости обратной диффузии из подложки в эпитаксиальный слой.

После резки слитка на пластины на поверхности пластин остаются следы гофрообразной формы глубиной порядка 10 мкм и разрушенная кристаллическая структура, однако, так как для дальнейшего использования необходимо шероховатость поверхности пластины не более 0.01 мкм, то пластины сначала притирают с обеих сторон очень мелкозернистой шлифовальной пастой на двукратную глубину гофрообразных следов и после этого полируют. Для этого их загружают в концентрический планетарный механизм из листового металла, который движется между чугунными шлифовальными кругами по циклоидной траектории. В механизм непрерывно подают абразивную суспензию (масляная или водная суспензия окиси алюминия, карбида кремния или алмазная паста с диаметром зерен 0.25-8 мкм). Так как полировка представляет собой чисто механический процесс, то остаются все же мельчайшие следы обработки. Поэтому применяют еще специальное травление (химическое полирование), которое служит для удаления поверхностного слоя подложки, поврежденного во время предшествующей обработки (резка, шлифовка и полировка), а также для растворения обломков кремния, расположенных на поверхности. Во время этого процесса происходит обнажение неповрежденной кристаллической структуры полупроводника, так как несовершенства кристаллической структуры служат центрами рекомбинации носителей заряда и могут ухудшать электрические параметры элементов схемы. После обезжиривания и тщательной промывки кремниевые пластины подготовлены для проведения эпитаксиально-планарных процессов.

Процесс наращивания на пластину (подложку) монокристаллического слоя (эпипленки), повторяющего структуру подложки и ее кристаллографическую ориентацию, называется эпитаксией. Обычно применяется газофазная эпитаксия, осуществляемая в эпитаксиальном реакторе. Высокотемпературная эпитаксия представляет собой термохимический процесс. Кремний получают термическим разложением тетрахлорида кремния в атмосфере водорода при температуре 1150-1250 oС:

SiCl4 + 2H2 = Si + 4HCl

Или восстановлением трихлорсилана:

SiHCl3 + H2 = Si + 3HCl

Одновременно на основе определенных добавок галогенидов легирующих элеметов (BCl3, AsCl3, PCl3) к газовой смеси, например

2BCl3 + 3H2 = 2B + 6HCl,

можно получать определенное сопротивление и  тип  проводимости  в выращенных слоях. При высокотемпературной эпитаксии может произойти диффузия примесей из подложки. Но если необходимы эпитаксиальные слои с резким профилем примесей, используют низкотемпературную эпитаксию: двухступенчатый процесс, при котором за короткой высокотемпературной фазой (2 минуты при 1175 oС) следует продолжительная низкотемпературная фаза (45 минут при 1050 oС) или пиролиз силана при 950 oС:

SiH4 = Si + 2H2.

Рис.1. Пластина кремния с эпитаксиальным слоем.

Следующий этап - окисление. Имеются две основные разновидности термического окисления кремния: 1) высокотемпературное окисление в атмосфере сухого кислорода или увлажненных газов (кислорода, азота, аргона), а также водяного пара при атмосферном давлении; 2) окисление в парах воды при высоком давлении и температуре 500-800 oС. Чаще всего используют комбинированное окисление кремниевых пластин. Вначале выращивают тонкий слой SiO2 в сухом кислороде, затем наращивают более толстый слой во влажном кислороде. И, наконец, завершают процесс окисления снова обработкой в сухом кислороде.

Такое комбинированное окисление обеспечивает, с одной стороны, получение необходимых свойств границы раздела Si - SiO2 и слоя SiO2 и, с другой стороны, при минимальных температурах и в возможно более короткое время выращивание слоя SiO2 требуемой толщины. Сокращение же цикла окисления и снижение температуры окисления нужны для того, чтобы свести к минимуму перераспределение примесей при проведении процессов окисления и, следовательно, сохранить геометрию и свойства p-n перехода.

Рис. 2. Окисление пластины кремния.

При термической обработке в атмосфере сухого кислорода образование окисла идет в соответствии с реакцией:

Si + O2 = SiO2

В присутствии небольшого количества паров воды процесс окисления ускоряется и протекает согласно реакции:

Si + 2H2O = SiO2 + 2H2

Операция окисления выполняется в диффузионной печи при температуре 1000-1200 oС. Интенсивность окисления убывает с увеличением толщины слоя окисла. Рост толщины слоя описывается линейно-параболическим законом: x2 + k1x = k2t, где x - толщина окисла, k1 и k2 - константы, а t - время. При окислении в состав окисла переходит часть материала подложки. Толщина этого слоя кремния составляет примерно 0.44 полной толщины оксидной пленки. Минимально необходимая для эффективной защиты кремния от диффузии примесей толщина оксидной пленки зависит от температуры, длительности процесса. Считают, что при диффузии бора достаточна толщина маски 0.4...0.5 мкм.

Применение планарной технологии на кремнии дает возможность сочетать термическое окисление с процессом перераспределения примеси (вторая стадия диффузии), поскольку оба эти процесса могут осуществляться при одной и той же температуре, выбранной с учетом требований к диффузионным слоям.

Для локального внедрения примесей легированием на основе диффузии необходимо формирование с помощью фотолитографии рельефа оксидного слоя, действующего как маска. Фотолитографией называют формирование фотохимическими методами рисунков требуемых конфигураций из тонких пленок различных материалов (маскирующих, проводящих, диэлектрических, резистивных). Рисунок топологического слоя в процессе фотолитографии задает фотошаблон - выполненное на прозрачном материале изображение технологического слоя в масштабе 1:1 по отношению к размерам интегральной микросхемы. Технология фотолитографического процесса состоит из следующих операций, выполняемых в определенной последовательности:

1) Очистка поверхности пластины с нанесенным оксидом. Для этого используются растворители. Рекомендуется обработка в парах трихлорэтилена, кипячение в азотной кислоте, кипячение в деионизованной воде с ультразвуковой обработкой и термообработка.

2) Нанесение фоторезиста. Фоторезист - это пленкообразующий материал, растворимость которого изменяется под воздействием света. Различают позитивный и негативный фоторезист. Позитивный фоторезист под воздействием света становится растворимым, а негативный, наоборот, в результате фотополимеризации переходит в нерастворимое состояние. Толщина фоторезиста обычно составляет 0.2...0.6 мкм.

3) После высыхания фоторезиста, на него накладывается фотошаблон, сквозь который происходит облучение ультрафиолетовым светом – экспонирование. Фотошаблон зачернен на тех участках, на которых необходимо вскрыть окна в слое оксида.

Рис.3. Экспонирование фоторезиста.

4) Проявление фоторезиста химической обработкой в специальных проявителях: водные растворы едкого натрия или тринатрийфосфата (для позитивных фоторезистов) и трихлорэтилен, толуол, хлорбензол (для негативных фоторезистов).

5) Задубливание. Эта операция необходима для окончательной полимеризации оставшегося рельефа фоторезиста и улучшения адгезии фоторезиста к подложке; осуществляется термообработкой при 120 oС в течение 20 минут.

6) Травление оксида кремния. Оксид кремния хорошо травится водным раствором плавиковой кислоты, но при этом из-за интенсивного выделения пузырьков SiF4 пленка защитного фоторезиста отслаивается от SiO2 и разрывается у границ вытравливаемых окон, в результате наблюдается сильное растравливание слоя SiO2. Во избежание этого применяют травители, содержащие кроме HF соли плавиковой кислоты (NH4F, KF, NaF), называемые буферными.

7) Удаление фоторезиста. Фоторезист удаляют двух- или трехразовым кипячением по 5-10 минут в концентрированной H2SO4 или "хромовой смеси" (H2SO4 + двухромовокислый калий). Позитивный фоторезист можно удалить также холодным 10-15%-ным раствором едкого калия; но подложку после этого необходимо тщательно промыть.

Когда кипячение в H2SO4 недопустимо, например при наличии Al, применяют кипячение в органических растворителях, чаще в трихлорэтане.

После этого пластины кремния промывают в деионизованной воде с использованием ультразвука, затем сушат при температуре 120 oС.

Рис. 4. Травление оксида кремния.

При выращивании кремниевых полупроводниковых монокристаллов с помощью одновременного легирования изготавливают однородные подложки с определенным типом проводимости и удельным сопротивлением. На таких подложках выращивают эпитаксиальные равномерно легированные слои. Целью легирования является равномерное распределение примеси.

Диффузия применяется для локального изменения концентрации примеси в монокристалле кремния и является в настоящее время важнейшим технологическим процессом при изготовлении полупроводниковых структур.

Диффузия примесей- это технологическая операция легирования - введения примесей в пластину или эпитаксиальную пленку. При высокой температуре (около 1000 oС) примесные атомы поступают через поверхность и распространяются вглубь вследствие теплового движения.

Основной механизм проникновения примесного атома в кристаллическую решетку состоит в последовательном перемещении по вакансиям (пустым узлам) решетки. Возможны также, хотя и менее вероятны, перемещения по междоузлиям и обмен местами с соседними атомами. С другой стороны, известно, что атом примеси электрически активен, т.е. выполняет функцию донора или акцептора, только в том случае, если он занимает место в узле. Следовательно, для получения сильнолегированных областей и (или) сокращения времени диффузии необходимо иметь высокую концентрацию вакансий в поверхностном слое пластины. При нормальной температуре она очень мала (107 см-3), но при температуре 500...1200 oС достигает 1021 см-3 за счет поверхностного испарения атомов, диффузии атомов основного материала из глубины пластины к ее поверхности (что эквивалентно "диффузии" вакансий от поверхности вглубь), а также смещения атомов в междоузлия вследствие тепловых колебаний решетки.

Диффузия осуществляется через защитную маску из двуокиси кремния донорами (элементы для создания n-проводимости, например, фосфор, мышьяк, сурьма) или акцепторами (элементы для создания p-проводимости, например, бор, галлий, индий, алюминий). Однако фронт продиффундировавших атомов примеси в полупроводниковой подложке резко не выражен, так как вследствие статистического распределения тепловой энергии атомов примеси их концентрация уменьшается вглубь кристалла. Если при внедрении в подложку фронт диффузии округляется, то на поверхности подложки он распространяется концентрически. При этом, как следует из рисунка, зона диффузии становиться больше, чем окно в окисном слое. Этот факт необходимо принимать во внимание при выборе размеров окон диффузии для уменьшения взаимного влияния рядом лежащих диффузионных областей.

Рис. 5. Диффузия донорной примеси.

Примеси характеризуются коэффициентом диффузии D, определяющим плотность потока диффундирующих атомов: F = - DgradN. Это первый закон диффузии (первый закон Фика). В планарной технологии ограничиваются обычно рассмотрением одномерной задачи - диффузии примеси в глубь подложки, перпендикулярно ее поверхности. Если с этим направлением совпадает координата x, то можно записать так:

F = - D(dN/dx).

Рассматривая процесс диффузии, необходимо знать изменение концентрации примеси в зависимости от времени и расстояния. Эти зависимости выводятся из первого закона и называются вторым законом диффузии (второй закон Фика):

(dN/dt)=D(d2N/dx2).

Коэффициент диффузии характеризует скорость диффузии данной примеси в данном материале. Изменение коэффициента диффузии с температурой описывается экспоненциальной зависимостью

D=Doexp(dE/kT),

где dE - энергия активации процесса диффузии.

Зависимость D(T) позволяет оценить необходимую степень стабильности температуры в зоне диффузии. Практически в диффузионных печах нестабильность температуры лежит в пределах  ± (0.5...0.25) oС.

Другой параметр примесей - предельная растворимость (максимально допустимая концентрация примесей Nпред) в отличие от D незначительно увеличивается с ростом температуры (в 2...3 раза на каждые 300 oС при T < 1300 oС). Она составляет примерно 1020...1021 при T = 1100 oС.

При технической реализации процесса различают две принципиальные возможности классической диффузии: диффузию из газовой фазы (из бесконечного источника) и диффузию из твердой фазы (из конечного источника).

В связи с этим диффузионные установки принципиально различаются тем, что в качестве источника примеси применяют твердые, жидкие или газообразные соединения.

Диффузия из постоянного (бесконечного) источника. В этом случае концентрация примеси у поверхности раздела поддерживается постоянной N(0,t) = const = No. Это значит, что уменьшение числа атомов примеси, уходящих в объем полупроводника через поверхность раздела, никак не отражается на концентрации их у поверхности. Источником атомов диффузанта в этом случае является поток газа, омывающий полупроводниковые подложки в зоне диффузии диффузионной печи. Уменьшение числа атомов, уходящих в подложку, составляет незначительную часть по отношению к общему числу атомов в объеме газа. Таким образом, условие выполняется достаточно точно. Решение уравнения диффузии для данного случая имеет вид:

.

По мере протекания диффузии примесь проникает все глубже в подложку. Очевидно, что при бесконечно большом времени диффузии концентрация No, имеющаяся у поверхности подложки, установилась бы во всем объеме полупроводника. Получение нужного профиля концентрации легирующей примеси становиться возможным, если в определенный момент времени остановить диффузию, охладив подложку. Охлаждение подложки даже на 100 ±С практически прекращает процесс, а при нормальной температуре полученный профиль концентрации будет сохраняться неизменным практически сколь угодно долго.

Рис. 6. Установка для проведения диффузии.

Диффузия из ограниченного источника. Условия, налагаемые на процесс диффузии, в этом случае сводятся к тому, что полное количество атомов примеси, участвующих в диффузии на протяжение всего процесса, остается постоянным. Поэтому процесс сводится к перераспределению определенного количества атомов примеси в объеме полупроводника. Достигается это введением некоторого количества диффузанта на поверхность и в тонкий приповерхностный объем полупроводника, это называют "загонкой" примеси. После этого подложки прогреваются без введения дополнительной примеси, происходит перераспределение диффузанта и проникновение его в глубь подложки. Этот этап процесса называется "разгонкой" примеси. При этом, естественно, концентрация примеси у поверхности убывает. Закон изменения концентрации примеси во времени и по глубине подложки определяется соотношением:

где Ns - поверхностная концентрация предварительно нанесенной примеси.

После окончания процесса диффузии в определенную диффузионную область неизбежны повторные циклы нагрева подложки. Учитывая, что аргументом, определяющим профиль концентрации, является произведение Dt (где коэффициент диффузии D, зависящий от температуры, имеет различные значения в разных циклах диффузии), эффективное значение аргумента Dt можно определить из соотношения

Dtэф = D1t1 + D2t2 + ... + Dntn.

Таким образом, можно учесть размытие профиля диффузии при повторных циклах нагрева подложки.

Одним из перспективных методов введения легирующих примесей является ионная имплантация. Испарившиеся атомы бора или фосфора ионизируются в потоке электронов. Полученные ионы ускоряются в электромагнитном поле и бомбардируют кремниевую подложку, которая играет роль мишени. Энергия, сообщаемая электромагнитным полем легирующим атомам, достигает сотен килоэлектрон-вольт. Этой энергии достаточно для того, чтобы атомы легирующей примеси внедрились в структуру кремниевой подложки на глубину порядка одного микрона. Поместив на поверхности подложки маску (например, из алюминиевой пленки или из другого металла, способного задерживать падающий на него поток ионов), можно достичь эффекта локальной имплантации легирующих атомов приблизительно так же, как это происходит при диффузии через контактную маску из двуокиси кремния.

Процесс ионной имплантации не требует высокотемпературного, строго контролируемого нагрева подложки, профиль концентрации, получаемый при ионном легировании, имеет максимум на некоторой глубине, которую можно регулировать, меняя энергию бомбардирующих ионов. Ионная имплантация характеризуется высокой воспроизводимостью результатов. Недостатком метода является довольно большая сложность технологического оборудования.

Другой метод легирования кремниевой подложки без высокотемпературного нагрева - локальный нагрев электронной бомбардировкой. На поверхность подложки наносится мелкодисперсный порошок соединения диффузанта и в нужных участках подложка подвергается нагреву сфокусированным электронным пучком. В нагретом участке соединение диффузанта (например, борный ангидрид B2O3) разлагается и атомы бора проникают в глубь нагретого кремния.

Таким методом удобно формировать диодные структуры, содержащие тысячи диодов на одном кристалле и предназначенные для использования в качестве диодных матриц постоянных запоминающих устройств.

Далее на подложку необходимо нанести проводящую пленку для создания омических контактов. Помимо необходимых электрофизических параметров от них требуется хорошая адгезия (прочность связи) к материалу, на который наносится пленка, в частности к кремнию или диоксиду кремния. Некоторые материалы имеют плохую адгезию с подложками, (например, золото с кремнием). Тогда на подложку сначала наносят тонкий подслой с хорошей адгезией, а на него - основной материал, имеющий хорошую адгезию с подслоем. Для предотвращения повреждений пленок при колебаниях температуры желательно, чтобы ТКР пленок и подложек как можно меньше отличались друг от друга.

Наиболее широко в качестве материала коммутирующего слоя применяется алюминий. Его легко можно вплавлять в кремниевую подложку (точка эвтектики системы алюминий-кремний 577 oС). Алюминий по своей природе является акцепторной примесью, поэтому необходимо учитывать возможность образования в области контакта p-n перехода с резко нелинейной вольт-амперной характеристикой. Однако слаболегированные области полупроводника n-типа в области контакта легируются до высокой концентрации. Легирование примесями до высокой концентрации вызывает значительные нарушения регулярной структуры монокристаллического кремния вблизи поверхности, поэтому паразитный p-n переход, формируемый в месте контакта между областями p+ (кремний с алюминием) и n+ типа, имеет большую утечку и по характеру проводимости приближается к обычному омическому контакту.

Нанесение сплошной пленки алюминия выполняется после вытравливания в слое двуокиси окон под контакты. Осаждение алюминия, как правило, происходит в термической вакуумной установке. При этом алюминий соприкасается с кремнием через контактные окна. Однако прочное соединение алюминия с кремнием получается только после операции вплавления, которая происходит при температуре порядка 500 oС. Окончательное формирование контактных площадок производиться методами фотолитографии.

Основные способы нанесения тонких пленок:

- термическое вакуумное испарение;

- распыление ионной бомбардировкой;

- катодное распыление;

- ионно-плазменное напыление;

- высокочастотное распыление;

- химическое осаждение из водных растворов.

Для разделения пластин на кристаллы производят скрайбирование - нанесение сетки взаимно перпендикулярных рисок глубиной 10...15 мкм тонким алмазным резцом. Затем пластины раскалывают, помещая их на мягкую резиновую подкладку и прокатывая под небольшим давлением резиновые валики в направлении рисок. Из-за повреждения поверхности и нежелательных сколов на этом этапе неизбежно возникает брак, увеличивающийся с ростом толщины пластин. Чем больше диаметр пластин, тем больше их толщина, необходимая для обеспечения механической прочности. Поскольку СБИС выполняются на пластинах большого диаметра, то процент бракованных СБИС при механическом скрайбировании и раскалывании особенно велик. Для СБИС более пригодны немеханические способы разделения. Одним из них является скрайбирование с помощью лазерного луча, позволяющее делать глубокие риски (100...200 мкм), а при многократном проходе - полностью разделять пластины на кристаллы без раскалывания. Другим способом является сквозное анизатропное травление пластин. Немеханические методы обеспечивают значительно меньший брак и лучше поддаются автоматизации.

Далее кристаллы устанавливают в корпуса. Существует большое число типов корпусов, различающихся применяемыми материалами, способами герметизации, конструкцией выводов, показателями надежности и стоимости. По применяемым материалам корпуса подразделяются на металлокерамические, керамические, металлостеклянные, стеклянные, металлополимерные, пластмассовые и полимерные (приведены в порядке снижения надежности и стоимости). Большинство корпусов имеет двухрядное расположение выводов. Выводы могут располагаться в плоскости корпуса - планарные, либо перпендикулярно плоскости корпуса.

Рис. 7. Схематическое изображение планарного диода.

Рис. 8. Распределение концентраций примесей в планарном диоде.

Расчет конструктивных параметров диода.

Как видно из рисунка 9, толщина базы диода Wb определяется по формуле:

Wb=Wэпи−Xj,					(1)

где Wэпи- толщина эпитаксиального слоя, Хj- глубина залегания p-n перехода.

Т.к. переход цилиндрической формы, то его площадь S и периметр P определяется:

S=π⋅R2		      			    (2)

P=2⋅π⋅R                                                       (3)

Расчет физических параметров материала.

# Удельное сопротивление сильнолегированного эмиттера рассчитывается по формуле:

ρE=RSE⋅Xj	                              			(4)

где RSE- сопротивление диффузионного слоя эмиттера.

Степень легирования эмиттера, базы и подложки рассчитываются по формулам:

ρE=1σ=1q⋅μp(NE)⋅NE				(5)

ρB=1σ=1q⋅μn(NB)⋅NB				(6)

ρn+=1σ=1q⋅μn(Nn+)⋅Nn+.			(7)

В этих формулах для расчета подвижностей носителей заряда, используются эмпирически полученные зависимости:

μn(N)=65+12651+N6.2⋅10160.72			(8)

μp(N)=47.7+4471+N8.2⋅10160.76   		(9)

где ρE,ρB,ρn+- удельные сопротивления сильнолегированного эмиттера, слаболегированной базы и подложки соответственно.

Подставляя значения концентраций N в уравнения 8 и 9 и решая их, получим:

- Подвижность основных носителей заряда в эмиттереμpE

- Подвижность неосновных носителей заряда в эмиттереμnE

- Подвижность основных носителей заряда в эмиттереμnB

- Подвижность неосновных носителей заряда в эмиттереμpB

Расчет  коэффициентов диффузии для основных носителей заряда в эмиттере и в базе:

DpE=ϕT⋅μn(NE)				(10)

DnB=ϕT⋅μp(NB)				(11)

для неосновных:

DnE=ϕT⋅μn(NE)					(12)

DpB=ϕT⋅μp(NB)					(13)

где ϕT- тепловой потенциал (при T=300K).

Оценка времени жизни носителей заряда в эмиттере и базе производится по формулам:

τB=τs						(14)

На высоких уровнях  легирования (в эмиттере), кроме рекомбинации Шокли - Холла-Рида, присутствует Оже – рекомбинация:

τe−1=τS−1+τA−1					(15)

τA=1Cp⋅NE2					(16)

где Cp=2,8⋅10−31

Время жизни носителей в сильнолегированном эмиттере значительно меньше, чем в базе из-за влияния Оже – рекомбинации.

Диффузионная длинна носителей заряда в эмиттере и базе рассчитывается по следующим формулам:

LpE=DpE⋅τE					(17)

LnB=DnB⋅τB					(18)

Степень легирования на поверхности эмиттера находится по формулам 19 и 20 численными методами:

NSW=2⋅η⋅NE					(19)

η=12⋅lnNSENB					(20)

Расчет обратных токов.

Рис. 9. Составляющие обратного тока диода.

При расчете обратного тока будет учитываться четыре составляющих:

Iобр=Ii=I1+I2+I3+I4			 (21)

где I1- ток генерации в квазинейтральном объеме и на контактах;

I2- ток генерации в объеме ОПЗ;

I3- ток генерации на поверхности ОПЗ;

I4- ток генерации в пассивном объеме базы и на квазинейтральной поверхности.

На вид обратной ветви ВАХ p-n перехода влияют следующие процессы:

- Диффузия неосновных носителей заряда. Из-за экстракции неосновных носителей заряда из областей, примыкающих к контакту. Вследствие этого концентрация носителей заряда (неосновных) у границы ОПЗ падает. В примыкающей к контакту области создается градиент концентрации неосновных носителей заряда и проходит диффузионный ток. При этом через p-n переход проходят неосновные носители, генерируемые в объеме полупроводника и на невыпрямляющем контакте диода.

- Генерация носителей в ОПЗ. В ОПЗ идет процесс тепловой генерации носителей. Получившиеся пары электрон-дырка разделяются полем перехода, и появляется генерационная составляющая тока.

- Поверхностные утечки (различные загрязнения на поверхности полупроводника приводят к образованию между внешними выводами проводящих слоев). В связи с тем, что обратные токи малы, поверхностные утечки оказываются иногда довольно существенны. Также на поверхности или вблизи неё могут находиться ионные заряды, под действием которых индуцируются заряды в полупроводнике, приводя к образованию поверхностных каналов. Каналы индуцируют переход, обуславливая рост обратного тока. В случае кремниевых планарных p-n переходов, ток поверхностной утечки гораздо меньше тока генерации в обедненном слое. Кроме того, на обратный ток влияет лавинное умножение, поверхностный пробой, изменение температуры.

I1=SE⋅q⋅ni2⋅DnENE⋅LnE⋅cthXjLnE+q⋅ni2⋅DpBNB⋅LpB⋅thWBLpB			(22)

I2=SE⋅q⋅ni⋅δ(U)⋅π2τeff							(23)

Для анализа и расчета полупроводниковых приборов чаще всего используют единый параметр – эффективное время жизни τeff, которое характеризует совместное влияние объемной и поверхностной рекомбинации, и определяется соотношением:

τeff=τB⋅τE								(24)

Считаем, что переход резкий, тогда:

δ(Uобр)=2⋅ε⋅ε0⋅Uобр+U0q⋅NB12						(25)

где U0- контактный потенциал.

U0=ϕT⋅NB⋅NEni2								(26)

где ni=1,5⋅1010см−3 при T=300K

I3=PE⋅q⋅ni⋅δ(U)⋅σeff							(27)

I4=Seff⋅q⋅ni2⋅DpBNB⋅LS							(28)

где Seff- эффективная площадь p-n перехода:

Seg= Ρ * хĵ;  Р= 2πR – периметр р-п перехода;

хĵ – глубина залегания р-п перехода 			                                      (29)

а LS- эффективная диффузионная длинна:

LS=DpB⋅τS								(30)

где τS- поверхностное время жизни носителей:

τS−1=1τB+2⋅σWэпи								(31)

Температурная зависимость обратного тока.

Зависимость от температуры обратной ветви ВАХ определяется температурными изменениями тока насыщения. Этот ток пропорционален равновесной концентрации неосновных носителей заряда, которая с увеличением температуры возрастает по экспоненциальному закону.

Энергия активации в квазинейтральной области соответствует ΔEg в полевой зоне ΔEg2. При фиксированной температуре T0=300K.

I10=A⋅exp−ΔEgk⋅T0								(32)

При любой другой температуре T:

I1(T)=A⋅exp−ΔEgk⋅T								(33)

Тогда зависимость I1 от температуры будет определяться выражением:

I1(T)=I10⋅exp−ΔEgk1T0−1T						(34)

Аналогично определяется зависимость и для других токов:

I2(T)=I20⋅exp−ΔEg2⋅k1T0−1T						(35)

I3(T)=I30⋅exp−ΔEg2⋅k1T0−1T						(36)

I4(T)=I40⋅exp−ΔEgk1T0−1T						(37)

Iобр(T)=I1(T)+I2(T)+I3(T)+I4(T)					(38)

Напряжение пробоя.

Температурная зависимость лавинного пробоя.

Напряжение лавинного пробоя идеального полубесконечного диода определяется по следующей формуле:

UB0=5.4⋅1013⋅NB−0.75							(39)

С учетом толщины базы, напряжение смыкания:

UBсм=UB0⋅WBδ(UB0⋅2−WBδ(UB0					 (40)

В данном случае смыкание не происходит, т.к. наступает лавинный пробой из-за цилиндрического распределения примеси в p-n переходе. С учетом этого напряжение лавинного пробоя рассчитывается по формуле:

UB=UB0⋅f(Xj)								(41)

где f(Xj)<1 учитывает цилиндрическое распределение:

f(Xj)=Xjδ(UB0)⋅2⋅δ(UB0)Xj+1−1					(42)

В данном случае туннельный пробой отсутствует, т.к. полупроводник невырожденный, поэтому будем рассматривать только лавинный и тепловой пробой.

Суть явления теплового пробоя состоит в том, что носители заряда, разогнавшись в сильном электрическом поле, могут приобрести энергию, достаточную для ионизации атомов полупроводника, т.е. для образования новых носителей заряда. Такой процесс носит лавинообразный характер и приводит к значительному увеличению обратного тока через p-n переход. Если обратное напряжение превысит максимально допустимую для данного p-n перехода величину, то участок p-n перехода пробьется. За счет выделения электрической  мощности будет повышаться температура, а следовательно и темп тепловой генерации носителей заряда. Вблизи  температуры Ti p-n переход потеряет свойство односторонней проводимости. Процесс термоустойчив, пока ∂Pотд∂T=∂Pвыд∂T. При превышении тепловой скорости выделении мощности наступит тепловой пробой. Включается положительная токотемпературная связь: с увеличением температуры увеличивается обратный ток, что приводит к увеличению мощности, а следовательно и температуры.

Происходит шнурование тока и разрушение прибора.

Максимально допустимая температура определяется по следующим формулам:

Tmax=64001043+lnρB								(43)

Tmax=T0+Pmax⋅RT								(44)

где RT- тепловое сопротивление диода.

Pmax- максимальная рассеиваемая мощность.

Выбирают минимальное значение (43,44).

Максимальный ток в режиме стабилизации.

Imax=PmaxUB									(45)

Imax=Tmax−T0RT⋅UB								(46)

Выбирают минимальное значение (45,46).

С повышением температуры напряжение лавинного пробоя увеличивается. Это связано с тем, что с увеличением температуры возрастает концентрация фононов. Потери носителей заряда растут, ионизационная способность уменьшается, следовательно, требуется большее напряжение, чтобы носители набрали энергию для генерации электронно –  дырочных пар.

UB0(T)=UB0⋅(1+α⋅T) 						(47)

Температурная зависимость теплового пробоя.

Механизмы пробоя p-n перехода, в частности, теплового, были описаны выше. Напряжение теплового пробоя рассчитываются по формуле:

UBth=k⋅T2RT⋅ΔEg⋅Iобр(T)⋅exp						(48)

Зависимость UBth(T) определяется в основном Iобр(T).

Расчет прямого падения напряжения.

Падение напряжения на самом p-n переходе, на базе, в эмиттере, на подложке и контактах составляет прямое падение напряжения:

Uпр=Ujp−n+UB1p++UB2n+Uподлт++Uконт1+Uконт2			(49)

где Ujp−n- падение напряжения на p-n переходе.

Uj=ϕT⋅lnIпрI0								(50)

I0- ток инжекции:

I0=SE⋅q⋅Dp⋅ni2NB⋅LB⋅thWBLB							(51)

UB1 - падение напряжения на эмиттере:

UB1=RE⋅Iпр=ρE⋅XjSE⋅Iпр						(52)

UB2 - падение напряжения на промодулированной базе:

UB2=ϕT⋅2⋅bb+1⋅WBLB2*1/(b+1) 						(53)

где

b=μnμp									(54)

Un- падение напряжения на подложке:

Un=ρn⋅WnSE+Skp⋅Iпр								(55)

Uk1- падение напряжения на эмиттерном контакте:

Uk1=ρSkESE⋅Iпр								(56)

Uk2- падение напряжения на контакте подложки:

Uk2=ρSkподлSкр⋅Iпр								(57)

Температурная зависимость прямого падения напряжения.

Температурная зависимость прямого падения напряжения на диоде обусловлена зависимостью электрофизических параметров от температуры. Наибольшее влияние оказывает зависимость ϕT=k⋅T и I0...ni(T). зависимостьni(T) очень сильная и является доминирующей, поэтому падение напряжения уменьшается с ростом температуры.

Uj(T)=ϕT⋅lnIпрI0(T)							(58)

I0(T)=SE⋅q⋅Dp(T)⋅ni2(T)NB⋅LB(T)⋅thWBLB(T)					(59)

LB(T)=Dp(T)⋅τp								(60)

Dp(T)=μp(T)⋅k⋅Tq							(61)

μp(T)=μp(T0)⋅TT0−αp							(62)

αp=2,3−0,29⋅ln1+NB5,6⋅1015						(63)

Зависимость падения напряжения на базе от температуры определяется зависимостью подвижности от температуры:

UB2(T)=ϕT⋅2⋅bb+1⋅WBLB2*1/(b+1)							(64)

μp(T)=μp(T0)⋅TT0−αp							(65)

Падение напряжения на омических сопротивлениях эмиттера и подложки, определяются зависимостью μ(T).

UB1=ρE⋅XjSE⋅Iпр								(66)

ρE(T)=1σ=1q⋅μp(T)⋅NE						(67)

Unод(T)=ρnодл⋅2⋅dSE+Skp⋅Iпр							(68)

ρподл(T)=1σ=1q⋅μт(T)⋅Nподл						(69)

Расчет вольт – фарадной характеристики.

Диоды с p-n переходами обладают емкостными свойствами, что связано с пространственными перераспределениями заряда электронов и дырок при приложении внешнего напряжения к p-n переходу. Ёмкость p-n перехода в сильной степени определяет быстродействие переходов и приборов на их основе.

При изменении напряжения на величинуΔU,изменяется толщина ОПЗ это связано с изменением объёмного заряда нескомпенсированных ионов на величину ΔQ (из-за протекания носителей заряда соответствующего знака к соответствующим сторонам границ ОПЗ).

За счет протекания тока проводимости во внешней цепи электронно – дырочный переход ведет себя подобно конденсатору. Для резкого перехода:

C=S⋅ε⋅ε0δ(U)									(70)

где δ(U)- толщина ОПЗ (формула 25)

C(Uобр)=S⋅ε⋅ε0⋅q⋅NB2⋅(U0+Uобр)						(71)

Зависимость добротности от частоты.

Качество диодов определяется такими параметрами, как добротность Q.добротность определяют отношением реактивного сопротивления к активному. Эквивалентная схема диода показана на рисунке 10.

Рис. 10. Эквивалентная схема диода.

Q=XCReZ									(72)

Для резкого перехода:

R=∂Uобр∂Iобр=2⋅UобрIобр								(73)

r=rE+rB+rподл								(74)

rE=ρE⋅XjSE									(75)

rB=ρB⋅WB0−δ(U)SE								(76)

rподл=ρподл⋅2⋅WподлSE+Sкр							(77)

Добротность разделяется на Qнч и Qвч.

Qнч=R⋅w⋅C								(78)

Qвч=1r⋅w⋅C									(79)

Q−1=Qнч−1+Qвч−1								(80)

где Qнч - добротность на низкой частоте.

Qвч - добротность на высокой частоте.

Q=1r⋅w⋅C+1R⋅w⋅C							(81)

Qmax=12⋅R(T)r(T)								(82)

wmax=1C(T)⋅1r⋅R								(83)

Зависимость Qнч - от температуры:

Qнч=R(T)⋅w⋅C(T)=2⋅UобрIобр⋅w⋅C(T)					(84)

Т.к. Iобр...exp−ΔEgk⋅T, то зависимость Qнч определяется этим соотношением.

Зависимость Qвч от температуры:

Qвч=1r(T)⋅w⋅C(T)								(85)

r(T)=1q⋅μ(T)⋅NB⋅WBSE							(86)

Расчет импульсных характеристик.

Для получения зависимости tвосст=f(Iпр) при Uобр=const и tвосст=f(Uобр) при Iпр=const воспользуемся следующими формулами:

erfct1τ=IобрIобр+Iпр									(87)

exp−t2τπ⋅t22τ−erfct1τ=0,1⋅IобрIпр							(88)

tвосст=t1+t2										(89)

Список использованной литературы:

- Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы.  – М.: Высшая школа, 1979.

- Пасынков В.В., Чиркин Л.К., Шинков А.Д. Полупроводниковые приборы. –М.: Высшая школа, 1966.

- Шалимова К.В. Физика полупроводников. – М.: Энергия, 1976.

- Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников. – М.: Высшая школа, 1984.

- Кухлинг Х. Справочник по физике. – М.: Мир, 1982.