# 2 Концентрационные уравнения для бинарных растворов с полной взаимной растворимостью

До недавнего времени в качестве математических моделей при исследовании термодинамических характеристик растворов применялись только интерполяционные уравнения:

«…пока не удается вывести в общем виде теоретически обоснованную формулу концентрационной зависимости термодинамических функций для реальных систем. В связи с этим при обработке экспериментальных данных применяются различные интерполяционные формулы  [8]  ».

Как известно, таким  методом невозможно описать всего многообразия реально существующих металлических расплавов.  Поэтому, в работе  [9]  впервые были выведены аналитические уравнения, связывающие термодинамические функции бинарного расплава с концентрацией его компонентов. Далее приведено краткое описание вывода.

2.1 Вывод концентрационных уравнений.

При образовании раствора относительная парциальная молярная энергия Гиббса ΔGi одного из компонентов описывается уравнением:

ΔGi=RT⋅lnai=ΔHi−T⋅ΔSi=ΔHi−T(ΔSiизб.−R⋅lnxi)=ΔHi−T⋅ΔSiизб.+RT⋅lnxi;

(81)

из данного уравнения активность компонента можно выразить следующим образом:

lnai=ΔHiRT−ΔSiизб.R+lnxi.

(82)

Поскольку lnai−lnxi=lnγi,  то коэффициент активности:

lnγi=ΔHiRT−ΔSiизб.R.

(83)

Задача заключается в том, чтобы величины ΔHi, ΔSi, а следовательно и ΔGi представить как соответствующие концентрационные функции в компактной форме без каких–либо ограничений.

Рассмотрим парциальные молярные энтальпии компонентов бинарного раствора ΔH1 и ΔH2, которые связаны между собой соотношением Гиббса – Дюгема:

x1d(ΔH1)+x2d(ΔH2)=0;

(84)

которое можно записать в следующей форме:

ΔH1=−x2x1d(ΔH2).

(84’)

В результате определенных преобразований, аналитически получены концентрационные уравнения для парциальной молярной энтальпии компонентов в бинарном растворе с неограниченной растворимостью:

ΔH1=ΔH2∞ln(1+α2x2)α2−x1⋅x21+α2x2,

(85)

ΔH2=ΔH1∞ln(1+α1x1)α1−x1⋅x21+α1x1.

(86)

В этих уравнениях ΔHi∞ - парциальная молярная энтальпия при образовании бесконечно разбавленного раствора:

ΔHi∞=limxi→0(ΔHi)=αi2a0!(1+αi)2.

(87)

Однако, в уравнениях (85) и (86) функции ΔH1 и ΔH2 выражены через «чужие» коэффициенты; т.е. парциальная молярная энтальпия первого компонента выражена через термодинамические характеристики второго и наоборот. Чтобы получить функции ΔH1 и ΔH2 через «свои» коэффициенты, обратимся к уравнению (84’). Подставляя в него выражение для ΔH2 из уравнения (86) и производя интегрирование, получим:

ΔH1=ΔH1∞⋅(1−x1)21+α1x1.

(88)

# Аналогичное выражение запишем и для ΔH2:

ΔH2=ΔH2∞⋅(1−x2)21+α2x2.

(89)

# Теперь парциальная молярная энтальпия выражена как концентрационная зависимость через величины, характеризующие природу соответствующего компонента.

## С учетом соотношения (87) уравнения (85) и (86) будут иметь вид:

ΔH1∞=ΔH2∞⋅ln(1+α2)α2;

(90)

ΔH2∞=ΔH1∞⋅ln(1+α1)α1.

(91)

Из этих уравнений следует равенство:

ln(1+α1)α1=α2ln(1+α2),

(92)

связывающее между собой коэффициенты α1 и α2. И вообще, уравнения (90)–(92) позволяют находить соответствующие постоянные величины для одного компонента, если они известны для другого.

Все приведенные выше рассуждения справедливы и для другой термодинамической функции ΔSiизб.. Поэтому, сразу запишем для нее конечное выражение:

ΔSiизб.=ΔSiизб.∞⋅(1−xi)21+βixi.

(93)

Зная концентрационные выражения для  ΔHi и ΔSiизб., можно написать соответствующее уравнение для парциальной молярной свободной энергии Гиббса:

ΔGi=ΔHi−T⋅ΔSi=ΔHi−T⋅ΔSiизб.+RT⋅lnxi=ΔHi∞⋅(1−xi)21+αixi−T⋅ΔSiизб.∞⋅(1−xi)21+βixi+RT⋅lnxi.

(94)

Для активности компонента в растворе данное уравнение перепишется так:

ai=xi⋅exp(1−xi)2Ai1+αixi−Bi1+βixi,

(95)

где   Ai=ΔHi∞RT;   Bi=ΔSiизб.∞R.

(96)

Выражение (95) позволяет описать экспериментальные данные зависимости активности компонента от состава бинарного раствора. Перепишем его следующим образом:

lnγi=(1−xi)2Ai1+αixi−Bi1+βixi

(97)

Разделив левую и правую части данного уравнения на (1−xi)2 и имея в виду, что lnγi(1−xi)2=ϕi (о функции ϕi скажем далее), запишем выражение:

ϕi=lnγi(1−xi)2=Ai1+αixi−Bi1+βixi=1RTΔHi∞1+αixi−T⋅ΔSiизб.∞1+βixi.

(98)

Из уравнения (98) видно, что при xi→0:

lnγi(1−xi)2=Ai−Bi,

(99)

а при xi→1:      lnγi(1−xi)2=const.

(100)

2.2 Функция .

Функция ϕi=lnγi/1−xi2 впервые была введена Л.С. Даркеном и Р.В. Гурри [2] для упрощения интегрирования уравнения Гиббса-Дюгема при определении активности одного компонента бинарной системы из известной активности другого компонента. Они же показали, что функция i для металлических расплавов имеет прямолинейный характер. В работах других  исследователей также утверждается, что при нанесении на график величин lnγi/1−xi2 в функции  (1 - xi) экспериментальные точки должны ложиться на прямую.

На рисунке 5 представлены результаты вычисления функции ϕi для различных систем в зависимости от концентрации компонента в расплаве. Для каждой системы имеем две линии – это  ϕFe=f(xFe) и  ϕMe=f(xMe). Цифрами обозначены точки пересечения этих линий в расплавах:

3,0

2,0

1,0

0

-1,0

-2,0

-3,0

-4,0

-5,0

-6,0

-7,0

-8,0

-9,0

-10,0

Fe

Me

0

0,2

0,4

0,6

0,8

8

1

2

3

4

5

6

7

Рисунок 5 - Поведение функции 
 в бинарных металлических расплавах при различных концентрациях компонентов.

-5,0

-1,0

0

2,0

-3,0

4,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1

2

3

4

7

8

5

6

Рисунок 6 - Зависимость 
 от величины 
 в некоторых бинарных металлических расплавах.

1-(Fe – Si);   2-(Fe – Al);   3-(Fe – V);   4-(Fe – Co);   5-(Fe – Mn);   6-(Fe – Cr)   и 8-(Fe – Sn). Для каждой точки пересечения линий характерно своё значение  ϕi. Значения ϕi  в точках пересечения обозначены через ϕп. Из рисунка 5 видно, что чем дальше система от идеальности, тем больше угол между рассматриваемыми прямыми. Пересекаются линии всех систем примерно при одной и той же концентрации компонентов в расплаве, очень близкой к значению xi=0,25 (среднее значение xi для рассматриваемых систем равно 0,251). Угол   между прямыми можно характеризовать величиной Δϕi(1)=ϕFe(1)−ϕMe(1), т.е. абсолютным значением разности функций ϕi при xi=1 для конкретного компонента любой системы. Это позволяет предположить, что между величиной ϕп  и  функцией Δϕi(1) должна существовать определенная связь. Она показана на рисунке 6. Из рисунка видно, что зависимость между  ϕп и  Δϕi(1) может быть описана в общем виде уравнением параболы второй степени, а именно:

Δϕi(1)=c⋅ϕп2.

Для положительных и отрицательных значений  ϕп уравнения параболы отличаются, их примерный вид приведен на этом же рисунке. Это объясняется тем, что растворы с положительным и отрицательным отклонением от закона Рауля по своей природе различаются: для систем с отрицательным отклонением никаких ограничений нет, в то время как для систем с положительным отклонением ограничения существуют. Уравнения на рисунке 6 могут быть уточнены при нанесении на него дополнительных данных.

Итак,   в данной главе мы привели концентрационные уравнения, связывающие термодинамические характеристики с составом бинарного раствора с неограниченной растворимостью компонентов. В этих уравнениях коэффициенты αi и βi, наряду с другими величинами (ΔHi∞,  ΔSiизб.∞, T, xi ), определяют степень отклонения реального раствора от идеального.

Задача исследователя заключается в том, чтобы по имеющимся экспериментальным данным определить неизвестные величины ΔHi∞, ΔSiизб.∞, αi и βi (при известной температуре и концентрации компонентов), входящие в уравнение (98). При любой методике вычисления этих величин в первую очередь определяются численные значения  αi и βi, а также их знаки, и лишь затем находятся ΔHi∞ и ΔSiизб.∞. Поэтому следующая глава нашей работы посвящена вопросам определения коэффициентов αi и βi.